水抽提液电导率的测定  
纸、纸板或纸浆中若含有可溶性盐类电解质时，会使其绝缘性能下降。尽管氯化物和硫酸盐在溶液的导电中起最重要的作用，但是任何可离子化的酸、碱或盐都对电导产生影响。一般可通过测定其水抽提液的电导率而确定这一性能。例如电缆纸的电导率要求不大于10mS/m。测定方法是基于在纸或纸板的水抽提液中，如含有带电离子，则这些离子将在电场的影响下移动而输送电子，因而有导电作用。由导电能力强弱而测得电导率。
  1. 应用仪器
    电导仪—该仪器最小读数为1×10－3mS/m，精度为5％，测量频率为500-1000Hz。
    带有回流冷凝的250ml硬质玻璃或石英锥形瓶。使用前应用电导率小于0.2mS/m的蒸馏水处理数次，使煮沸（60±5）min后，蒸馏水的电导率不大于0.2mS/m。
    2. 应用试剂
    蒸馏水———电导率不大于0.2mS/m。
    3. 测定方法
    用洁净的工具将试样切成10mm×10mm的小片，戴上干净的手套拿取并称取（5±0.002）g, 风干试样，放入250ml锥形瓶中，并加入100mL刚煮沸的蒸馏水（其电导率不大于0.2mS/m），装上回流冷凝器，在水浴上缓缓煮沸（60±50）min后，在带盖的锥形瓶中冷却，调至（23±0.5）℃，注意避免吸入空气中的二氧化碳。
    然后用抽提液洗涤电导池两次，把抽提液倾入电导池内，在（23±0.5）℃测量电导率。
    同时进行空白试验。
    抽提液的电导率γ（Ms/m），按下式计算：
    X=γ1-γ0
    式中
γ1—样品抽提液的电导率，Ms/m
γ0—空白试验的电导率，Ms/m
    同时进行两次测定，取其算术平均值作为测定结果，取两位有效数字，两次测定计算值间误差不应超过10%，如超过，另取试样重新测定。
    4． 注意事项
    本测定见于GB7976-87，适用于电气用绝缘纸和纸板。除电气用纸、纸板及纸浆外的各种纸、纸板和纸浆水抽提液电导率的测定载于GB7977-87中。其主要区别在于后者称取2g 试样，冷却至25℃，在（25±0.5）℃下测电导率。
