资料名称： 生（铸、球）铁中Mn、Si、P的测定（联合测定）  点击下载该文件 
资料简介： 一、主要试剂
　　1、硫硝混酸：H2SO4+HNO3+H2O=50+8+942
　　2、过硫酸铵（15%）
　　3、过氧化氢（3%）
　　4、钼酸铵溶液(5%)
　　5、草酸溶液（5%）
　　6、硫酸亚铁铵溶液：6%（每100ml滴加1+1H2SO4　6滴）
　　7、硝酸铋－钼酸铵混合液：称取硝酸铋4g溶于100ml硝酸中，加适量水溶解后，加钼酸铵溶液（5%）120ml，用水稀至1000ml
　　8、血酸溶液（1%）：称取10g抗坏血酸，0.3gEDTA溶于水中，稀至1000ml，摇匀。
　　9、硝酸银溶液（4%）：4g硝酸银溶于水中，加硝酸40ml，用水稀至1000ml，摇匀。
二、分析操作
（一）母液的配制
　　称取试样100mg于150ml的三角烧瓶中，加过硫酸铵溶液5ml，硫硝混酸25ml，低温加热溶解，待全部溶完，再加过硫酸铵溶液2ml，煮沸２分钟，使氧化至二氧化锰沉淀后，滴加过氧化氢（3%）3-5滴，使二氧化锰沉淀还原至溶液清亮，煮沸一分钟，以分解过剩的过氧化氢。流水冷至室温。倒入100ml容量瓶中，稀至刻度，摇匀，干滤或直接滤到100ml容量瓶中，加水至刻度摇匀，以此为母液。
（二）各组分的测定
　　1、硅的测定－硫酸亚铁钼蓝光度法
　　吸取母液2.00ml于100ml锥形瓶中，加钼酸铵（5%）2ml，于沸水浴中水浴30S，取下，加入草酸（5%）5ml，加水50ml，立即加入硫酸亚铁铵（6%）溶液2ml，摇匀后倒入0.5cm比色杯中，于波长660nm处，水为参比，测量吸光度及百分含量。
　　2、磷的测定－铋盐、抗坏血酸钼蓝光度法
　　吸取母液10.00ml，于100ml锥形瓶中，加硝酸铋－钼酸铵混合溶液15ml，抗坏血酸（1%）10ml，摇匀，放置数分钟后，注入2cm比色杯，于波长660nm处，以水为参比，测量吸光度及百分含量。
　　3、锰的测定－过硫酸铵银盐光度法
　　吸取母液20.00ml于100ml锥形瓶中，加过硫酸铵（15%）10ml，硝酸银溶液5ml，摇匀，放置几分钟后，摇匀，于波长530nm，2cm比色杯中，水为参比，测量其吸光度及百分含量。
三、注意事项
　　1、溶样应在低温中进行，防止溶样酸过早挥发，影响试样分析。
　　2、试样溶解时，要控制时间及体积，防止硅胶析出，使分析结果偏低，必要时可加少量蒸馏水以保持溶液体积不变。
　　3、确保第二次过硫酸铵的氧化时间，使H3PO3-H3PO4氧化完全。
　　4、过剩的过氧化氢，在煮沸中自行分解。
　　5、母液干滤时如使用脱脂棉，则须将脱脂棉中残留的磷酸盐及磷化物除去，以免影响磷的分析结果，处理方法：在1000ml水中加3-5ml浓硝酸，将脱脂棉浸入其中并煮沸后，再取出用蒸馏水清洗干净备用。如使用滤纸干滤，则不必处理。
　　6、过氧化氢还原后，溶液应清彻、明亮，发现混浊或有棕色沉淀，这是还原不足，应继续滴加双氧水还原。
　　7、草酸要破坏硅钼黄，加入草酸，加水后应立即加硫酸亚铁铵还原。
　　8、抗坏血酸容易变质，加EDTA起保护剂作用，但使用时间不宜过长。
　　9、过硫酸铵受热后易分解，使用天数不宜过长。