钢铁中稀土总量和镁的联合测定

一、主要试剂

1、硫硝混酸：H2SO4＋HNO3＋H2O＝50＋8＋942   2、偶氮氯膦Ⅲ溶液：0.05％

3、过氧化氢：30％   4、草酸：5％   5、六偏磷酸钠：15％   6、三乙醇胺（1＋2）

7、硼砂缓冲溶液（PH＝10）：称硼砂25克，氢氧化钾5克，加水溶解后稀至1升。

8、邻菲罗啉：0.2％，称0.5克溶于50ml无水乙醇中，稀至250毫升。

9、EGTA－Pb溶液：

a、EGTA溶液（0.01N）：称乙二醇二乙醚二胺四乙酸（EGTA）3.8克溶于水中，加氢氧化钠1－2粒，加热溶解后，加水至1升。

b、硝酸铅溶液（0.01N）：称硝酸铅3.3123克溶于水中，再用水稀至1升。

吸取a液与b液等量混匀，用硼砂缓冲溶液（PH＝10）调节至PH＝6左右。

10、EDTA－Na2溶液（乙二胺四乙酸二钠）：5％

11、偶氮氯磷Ⅰ溶液：0.025％

12、乙二胺：1＋50

二、分析操作

称取样品200mg于100ml锥形瓶中，加15ml硫硝混酸，2ml过氧化氢，低温热溶解后，取下缓缓加入1ml过氧化氢，继续加热煮沸1分钟，取下冷却，以水稀至100ml容量瓶中，摇匀过滤为母液。

1、稀土总量的测定

显色溶液：吸取母液15ml于50ml锥形瓶中，加入7ml草酸（5％），3ml偶氮氯膦Ⅲ溶液，摇匀。

参比溶液：与显色溶液同法操作后，加入2滴六偏磷酸钠溶液，褪色后即可。

以参比液作参比，于波长660nm，2cm比色杯中，测其含量。

2、镁的测定

显色溶液：吸取母液2.5ml于25ml容量瓶中，加入5ml三乙醇胺溶液。摇匀，加3ml硼砂溶液，乙二胺溶液1ml，稍待1－2分钟，加入2ml邻菲罗啉溶液，加入1mlEGTA－Pb溶液，摇匀，加入偶氮氯膦Ⅰ溶液2ml，加水至刻度，摇匀。

以参比液作参比，于波长590nm，1cm比色杯中，测其含量。

参比溶液：与显色溶液同法操作后，滴加4滴EDTA－Na2溶液，褪色即可。

更多资料请参考：http://www.lcfxyq.com